## Slide 1: ZB - 15 Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych
Lider merytoryczny
Tomasz Sadowski, prof. dr hab. inż.
Jarosław Sęp, dr hab. inż., prof. PRz
Instytucje partnerskie w zadaniu
Politechnika Lubelska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Częstochowska
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (Gdańsk)
„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”
II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 czerwca 2010 r.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
I i II kwartał 2010

## Slide 2
Partnerzy - ZB 15
1) Politechnika Lubelska - prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
2) Politechnika Rzeszowska - dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz
3) Politechnika Częstochowska - dr inż. Piotr Lacki
4) Instytut Maszyn Przepływowych PAN (Gdańsk) - prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

## Slide 3: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nit dwuczęściowy typu tuleja i rdzeń
Etapy zamykania nitu dwuczęściowego
Wybrane nity pełne i rurkowe stosowane w badaniach
Przykłady nitów dwuczęściowych wykonanych w oparciu o nity pełne i rurkowe
Nit dwuczęściowy z łbem wypukłym
Nit dwuczęściowy z łbem płaskim wpuszczanym
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

## Slide 4
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
Podsumowanie wyników badań nitów dwuczęściowych typu tuleja i rdzeń
Są duże możliwości rozwoju technologii nitowania ze względu na sposób plastycznego odkształcania podczas zakuwania nitu, szczególnie w przypadku nitów dwuczęściowych typu tuleja i rdzeń.
Dobierając odpowiednio właściwości materiału tulei i trzpienia można modelować wytrzymałość na ścinanie nitu złożonego.
Ponieważ strefa deformacji plastycznej podczas zamykania nitu dwuczęściowego nie jest w bezpośrednim kontakcie z łączonymi elementami, naprężenia własne w tych elementach powinny być zminimalizowane, podobnie jak zjawisko ‘zaciągania’ ich powierzchni i tworzenia „rąbka” wokół otworu nitowego.
Ze względu na minimalizację naprężeń własnych, metoda łączenia nitami dwuczęściowymi typu tuleja i rdzeń powinna być użyteczna w przypadku łączenia materiałów kompozytowych.
Charakterystyki ścinania złącza zakładkowego nitów dwuczęściowych o różnych średnicach wykonanych z różnych materiałów
Nit dwuczęściowy typu tuleja i rdzeń

## Slide 5
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
Stanowisko do badań połączeń klinczowych zbudowano na bazie hydraulicznej prasy ramowej typu C o nominalnej sile nacisku 120 kN (maksymalną siłę nacisku prasy zmniejszono za pomocą zaworu przelewowego w układzie hydraulicznym siłownika prasy). Na prasie zamontowano tłocznik z matrycą i stemplem; główne wymiary nominalne narzędzi wynosiły: średnica gniazda matrycy ϕ10 mm, średnica stempla ϕ 8 mm.
Opracowanie stanowiska do wykonywania połączeń przetłaczanych (klinczowych)
Hydrauliczna prasa ramowa typu C
Stempel
Matryca
Przekroje wzdłużne przez przykładowe złącza; łączone materiały: blachy aluminiowe i miedziane o grubości 1 mm

## Slide 6: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Maksymalna siła ścinająca złącze klinczowe otrzymana dla różnych par łączonych materiałów
przemieszczenie, mm
siła ścinająca, kN
stal - stal
stal - aluminium
aluminium - aluminium
aluminium - stal
przemieszczenie, mm
siła ścinająca, kN
aluminium - aluminium
aluminium - miedź
miedź - aluminium
miedź - miedż
Opracowanie stanowiska do wykonywania połączeń przetłaczanych (klinczowych)
Przykładowe charakterystyki ścinania otrzymane dla różnych par łączonych materiałów (pierwszy z wymienionych materiałów jest po stronie stempla, drugi po stronie matrycy)

## Slide 7: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Analiza MES wpływu struktury stereometrycznej powierzchni
na stan naprężeń w spoinie klejowej połączenia zakładkowego
Rys. 1. Kształt i wymiary zakładkowych połączeń stosowanych w obliczeniach MES

## Slide 8: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Analiza MES wpływu struktury stereometrycznej powierzchni
na stan naprężeń w spoinie klejowej połączenia zakładkowego
Rys. 5. Rozkład naprężeń zredukowanych (Mises) – próbka KUL kulowane, zarys sferyczny Rz = 40 μm, RSm = 350 μm
Rys. 4. Rozkład naprężeń zredukowanych (Mises) – próbka FR2 frezowana, zarys trójkątny Rz = 17 μm, RSm = 155 μm

## Slide 9: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Analiza MES wpływu struktury stereometrycznej powierzchni
na stan naprężeń w spoinie klejowej połączenia zakładkowego
WNIOSKI
Wykonana analiza wykazuję, że nierówności powierzchni są mikrokoncentratorami naprężeń wpływającymi na stan naprężeń w spoinie klejowej.
Decydujący wpływ na koncentrację naprężeń wywierają dwa parametry:
  - wysokość chropowatości Rz,
  - średni odstęp chropowatości RSm.

## Slide 10: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Badania wytrzymałościowe
połączeń klejowych starzonych naturalnie
Rys. 3. Fotografie powierzchni złomów próbek AFP, pow. 10x

## Slide 11: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Analiza możliwości wykorzystania blach typu "tailored blanks" w przemyśle lotniczym. Przeprowadzenie wstępnych badań (próba rozciągania) aluminiowych blach spawanych.
Wzrastająca w ostatnich latach liczba publikacji
na temat stosowania technologii tailored blanks
w lotnictwie wskazuje na realne możliwości jej
wykorzystania, zwłaszcza na elementy poszycia
kadłubów samolotowych.
Wstępne badania doświadczalne przeprowadzone
na próbkach z blachy aluminiowej 6061-T4 wskazują
na konieczność przeprowadzenia badań z wykorzystaniem
innych metod łączenia blach, pozwalających na zmniejszenie
rozmiarów spoiny i ograniczenie strefy wpływu ciepła,
która niekorzystnie wpływa na tłoczność blachy.
Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania
systemu ARAMIS do określania stanu naprężenia i odkształcenia
materiału w wyniku jego obciążania, a zwłaszcza do określania
granicznej krzywej tłoczności blach zarówno jednolitych,
jak i spawanych, co jest bardzo pracochłonne przy wykorzystaniu
tradycyjnej metody nakładania siatek koordynacyjnych metodą
elektrochemiczną i późniejszego ich pomiaru.

## Slide 12: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opracowanie metodyki prowadzenia symulacji numerycznych
procesu zgrzewania tarciowego tytanu z aluminium.
Zmiana odkształcenia plastycznego w przekroju złącza
podczas procesu zgrzewania
Istnieje możliwość uzyskiwania pełno nośnych
połączeń materiałów opartych na Al i Ti – materiałów
o znacznie zróżnicowanych właściwościach
mechanicznych i cieplnych - drogą zgrzewania
tarciowego. Jest to możliwe nawet w warunkach
minimalnej dyfuzji i braku odkształcenia
plastycznego po stronie twardszego metalu
(w tym przypadku Ti i jego stopów).
Symulacje numeryczne pozwalają określić
rozkłady temperatur w objętości zgrzewanych
prętów w zależności od zadanych parametrów
procesu. Na podstawie symulacji numerycznej
można prawidłowo prognozować parametry
procesu zgrzewania.
Minimalna energochłonność procesu oraz
niewielkie zmiany w strefie połączenia powinny
przyczynić się do szerszego stosowania opisywanej
metody, aniżeli spawanie i zgrzewanie
rezystancyjne, zwłaszcza w odpowiedzialnych
konstrukcjach kosmicznych, lotniczych,
pływających, etc.

## Slide 13: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Modelowanie procesu spawania wiązką elektronów
Poprzez porównanie linii izotermicznych z analizy numerycznej
i obrazu makrostruktury spawanego złącza dokonano oceny zgodności
doświadczenia z teorią. Przyjęty model numeryczny pozwolił na
uzyskanie satysfakcjonującej zgodności wyników obliczeń
numerycznych z danymi eksperymentalnymi.
Strefa wpływu ciepła T > 500°C
dla prędkości: a) 20 mm/s b) 10 mm/s c) 6.(6) mm/s
Ocena porównawcza obliczeń numerycznych i badań doświadczalnych.

## Slide 14: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opracowanie metodyki badań połączeń klejonych tarczy hamulcowej z okładzinami
Główne cechy stanowiska:
- próbkę stanowi reprezentatywny wycinek okładziny
ciernej przyklejony do fragmentu szczęki hamulcowej,
- przeciwpróbka odwzorowuje fragment bębna hamulcowego
z dodatkowym elementem blokującym przemieszczanie się
próbki,
- zwiększenie siły oddziałującej na złącze klejone realizowane
jest poprzez mimośród,
- stabilność zamocowania układu badawczego na maszynie
wytrzymałościowej zapewnia przeciwwaga o odpowiednich
gabarytach,
Koncepcja stanowiska badawczego do prób wytrzymałości
połączeń klejonych: okładzina cierna – szczęka hamulcowa

## Slide 15: Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wyznaczano stan deformacji w połączeniach klejowych dwunakładkowych (zastosowano klej LOCTITE® 435™) wzmocnionych różną ilością nitów (od 1 do 5) poddanych jednoosiowemu rozciąganiu.
.
Wyznaczano stan deformacji w połączeniach klejowych dwunakładkowych (zastosowano klej LOCTITE® 435™) wzmocnionych różną ilością nitów (od 1 do 5) poddanych jednoosiowemu rozciąganiu.
Połączenia hybrydowe w konstrukcjach lotniczych

## Slide 16
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
Połączenia zgrzewane konstrukcji lotniczych z
kompozytów epoxydowo węglowych
Celem pracy jest opracowanie technologii połączenia zakładkowego bez stosowania kleju.
Jednym z głównych parametrów, które będą decydowały o jakości połączenia jest proces nagrzewania próbki i utrzymanie temperatury przez odpowiedni okres czasu.
Zalety:
- brak dodatkowego lepiszcza - kleju
- stałe parametry mechaniczne,
proste połączenie przy obliczeniach mes ,
- brak starzenia, spadku adhezji w czasie

## Slide 17: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Rzeszowska
Referaty
T. Balawender, R.E.Śliwa: New rivet type of sleeve – pin construction, EUCOMAS 2010 – European Conference on Materials and Structures in Aerospace, Berlin, 7 – 8 czerwca 2010r.
T.Balawender : Łączenie blach przetłaczaniem (klinczowanie), Progresywne Technologie i Materiały „PRO-TECH-MA’10”, 28 – 30 czerwca 2010, Lublin –Kazimierz Dolny
T.Balawender, T.Sadowski, P.Golewski: Experimental and numerical analysis of hybrid: clinched - adhesive joint, 4th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2010, Paryż, 08-09 lipca, 2010
Publikacje
T. Balawender: Klinczowanie jako sposób łączenia blach, Technologia i Automatyzacja Montażu, 1-2010 (67)
T.Balawender :Łączenie blach przetłaczaniem (klinczowanie), Rudy i Metale Nieżelazne (przed publikacjią)

## Slide 18: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Rzeszowska
Referaty: 2
  Zielecki W., Zielecki K.: Analiza MES wpływu struktury geometrycznej powierzchni na naprężenia w spoinie klejowej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. POŁĄCZENIA MONTAŻOWE PM-2010, Rzeszów – Bukowiec, 25– 28 maja 2010 r.
  Perłowski R., Zielecki W., Pawlus P., Dzierwa A.: Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni w układzie 3D na wytrzymałość połączeń klejowych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. POŁĄCZENIA MONTAŻOWE PM-2010, Rzeszów – Bukowiec, 25– 28 maja 2010 r.

## Slide 19: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
Referaty
Możliwości ograniczania ilości wprowadzanego ciepła podczas procesów napawania. Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk. Referat został opublikowany w materiałach XVII Międzynarodowej Konferencji "SPAWANIE W ENERGETYCE - TURAWA 2010", Opole - Turawa, 20-21 kwietnia 2010, s. 100-110
Wykorzystanie normatywnej energii liniowej do sprawdzania, obliczania i prognozowania właściwych parametrów spawania. K.Kudła, K.Wojsyk; Materiały XVI Naukowo-Technicznej Krajowej Konferencji Spawalniczej pod hasłem: "Postęp, Innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania„ Międzyzdroje 25-27.V.2010 str. 127-133
Ocena i sposoby ograniczania ciepła wprowadzanego do złącza w procesach wykorzystujących zmodyfikowane, asymetryczne przebiegi prądu impulsowego. K.Kudła, K.Wojsyk; Materiały XVI Naukowo-Technicznej Krajowej Konferencji Spawalniczej pod hasłem: "Postęp, Innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania„ Międzyzdroje 25-27.V.2010 str. 171-180

## Slide 20: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Lubelska
Publikacje
T.Sadowski, P.Golewski, E. Zarzeka-Raczkowska, "Damage and failure processes of hybrid joints: adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivets”, Comput. Mat. Sci. (2010) - zaakceptowany
T.Sadowski, J.Bec, "Effective Properties for Sandwich Plates with Aluminium Foil Honeycomb Core and Polymer Foam Filling - Static and Dynamic Response", Comput. Mat. Sci. (2010) doi:10.1016/j.commatsci.2010.04.014
V.Burlayenko, T.Sadowski, “Free vibration of sandwich plates with impact-induced damage”, Proc. Appl. Math. Mech. 9 (2009) 178-180.
T.Sadowski, M.Knec, P.Golewski, “Experimental investigations and numerical modelling of steel strip adhesive joint reinforced by rivets”, Int. J. Adhesion & Adhesives 30 (2010) 338-346.
V.Burlayenko, T.Sadowski, “Influence of skin/core debonding on free vibration behaviour of foam and honeycomb cored sandwich plates”, Int. J. Non-Linear Mechanics (2010) doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2009.07.002

## Slide 21: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Rzeszowska
Prace mgr, dr, hab.
  praca mgr ( w realizacji)
  Tomasz Gałaczyński : " Analiza mozliwosci zastąpienie konwencjonalych śrub
  przez połaczenie typu Hi-lok w konstrukcjachh lotniczych"
  ( promotor R. Sliwa )
  M.Sokolski (promoter T.Balawander)
  praca dr ( w realizacji )
  Mgr inz. Janusz Czaja : " Połaczenia srubowe w konstrukcjach
  wysokoobciążonych " ( w aplikacjach lotniczych)
  ( promotor : R. Sliwa )

## Slide 22: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
  Prace inżynierskie obronione:
  Tytuł: Badanie energii liniowej spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokowytrzymałych - na podstawie normatywów spawania metodą MAG
  Autor: Urbaniec Dariusz
  Promotor: Wojsyk Kwiryn
  Data obrony: 29.VI.2009
  Tytuł: Cechy i właściwości rurowych złączy ze stali 30HGSA spawanych wiązką elektronów
  Autor: Całus Przemysław
  Promotor: Wojsyk Kwiryn
  Data obrony: 11.XII.2009
  Tytuł: Nowoczesne procesy spawania łukowego
  Autor: Dariusz Ferdyn
  Promotor: Kudła Krzysztof
  Data obrony: 29.VI.2009

## Slide 23: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
  Prace magisterskie obronione:
  Tytuł: Modelowanie numeryczne procesu spawania spoiną pachwinową
  Autor: Dominika Nykiś
  Promotor: Piotr Lacki
  Data obrony: 25.VI.2010
  Tytuł: Modelowanie numeryczne procesu spawania spoiną czołową
  Autor: Magdalena Gala
  Promotor: Piotr Lacki
  Data obrony: 25.VI.2010
  Tytuł: Energia liniowa w procesie spawania stali konstrukcyjnych metodą MIG/MAG
  Autor: Kutryś Krzysztof
  Promotor: Wojsyk Kwiryn
  Data obrony: 29.VI.2009

## Slide 24: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
  Prace inżynierskie planowane
  Tytuł: Opracowanie technologii spawania nadstopów niklu ze stalami stopowymi
  Autor: Wojciech Gasz
  Promotor: Krzysztof Kudła
  Tytuł: Analiza energii liniowej w procesie spawania STT
  Autor: Paweł Michalski
  Promotor: Krzysztof Kudła
  Tytuł: Analiza energii liniowej w procesie spawania CMT
  Autor: Mariusz Mrozik
  Promotor: Krzysztof Kudła
  Tytuł: Badania jakościowe sczepiania bez udziału materiału dodatkowego w procesie spawania TIG
  Autor: Wojciech Tyka
  Promotor: Krzysztof Kudła

## Slide 25: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
  Prace inżynierskie planowane
  Tytuł: Możliwości ograniczenia ilości wprowadzanego ciepła podczas spawania nowoczesnych stopów metali Autor: Aleksanderek Rafał Promotor: Wojsyk Kwiryn
  Tytuł: Wykorzystanie technologii mikrospwania i mikroprzypawania do spawalniczego przygotowania elementów
  Autor: Borkowicz Marcin
  Promotor: Wojsyk Kwiryn
  Tytuł: Badanie jakości spawanych cienkościennych konstrukcji tytanowych
  Autor: Cimcioch Zbigniew
  Promotor: Wojsyk Kwiryn
  Tytuł: Zastosowanie gazów formujących do wykonywania połączeń rurowych wysokiej jakości
  Autor: Machelski Tomasz
  Promotor: Wojsyk Kwiryn

## Slide 26: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
  Prace magisterskie planowane
  Tytuł: Mikrostrukturalna analiza złączy zgrzewanych Ti-Al Autor: Marcin Gajda Promotor: Zygmunt Nitkiewicz
  Prace habilitacyjne
  Planowane do realizacji:
  Tytuł: Energia liniowa spawania i możliwości jej obliczania
  Autor: Wojsyk Kwiryn

## Slide 27: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Lubelska
Prace dr, hab.
  Praca dr ( w realizacji)
  mgr Marcin Kneć - „Badania eksperymentalne oraz modelowanie teoretyczne rozwoju pęknięć w połączeniach klejonych” – ( promotor T.Sadowski )
  Praca hab ( w realizacji )
  dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska. : "Zagadnienia modelowania połączeń hybrydowych elementów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń termicznych i uderzeniowych„
  (rozpoczęta w 2009r, zakończenie pracy po 2015)

## Slide 28: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Politechnika Częstochowska
Zgłoszenia patentowe
W przygotowaniu są dwa zgłoszenia patentowe dotyczące:
1 formowania grani spoiny
2 technologii sczepiania bez materiału dodatkowego.
Udział:
studentów 6 w tym 2 kobiety
doktorantów 1
innych wykonawców 8 w tym 1 kobieta

## Slide 29: Stan współpracy z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Współpraca z Pratt & Whitney Kalisz (PWK) dotyczy optymalizacji procesu technologicznego spawania przed lutowaniem. W ramach współpracy zrealizowano przetarg na wykonanie próbek do badań. Realizowany jest etap opracowania technologii sczepiania punktowego metodą MIG (TIG) aparatów silników lotniczych w celu ograniczenia lub eliminacji technologii sczepiania z użyciem kulki z obcego materiału.
Współpraca z PZL Świdnik S.A. oraz WSK PZL Rzeszów SA dotyczy optymalizacji procesu spawania wiązką elektronów. W ramach współpracy wykonano badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne procesu spawania.
Współpraca z PZL Świdnik S.A. dotyczy zagadnień optymalizacji konstrukcji hamulca. W ramach współpracy opracowano koncepcję stanowiska badawczego do prób wytrzymałości połączeń klejonych okładzina cierna – szczęka hamulcowa.
Ponadto badane są zagadnienia uszkodzeń połączeń klejowych w płytach sandwiczowych o wypełniaczu w postaci plastra pszczelego
Współpraca z PZL Mielec/Sikorski dotyczy zagadnień połączeń hybrydowych typu: śrubowo-klejowych i nitowo-klejowych

## Slide 30: Dane do wskaźników realizacji celów projektu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
APARATURA - Politechnika Lubelska
system ARAMIS
wieża udarowa INSTRON
z komorą temperatur